VILOFT® - 扁平纖維

世界首款扁平截面的再生纖維素纖維，鋸齒形表面的特殊粘膠纖維。這種特殊的結構在織物中會形成空氣室，在靠近皮膚的地方會產生微氣候調節。具有優異的透氣性及水汽平衡管理，使織物更具乾爽柔軟。

於皮膚發汗時，毛細孔的蒸氣壓，能將熱氣和汗水排出。

寒冷時，空氣室可以儲存人體之輻射熱能，進而保溫。

100% VILOFT® 或與其他天然纖維或合成纖維混紡時，可用於功能性紡織品：如保暖睡衣、內衣、休閒、運動衣、襪類、工作服、寢具….等。

- 相對於圓形纖維更高的彈性和柔軟度。

- 紗線結構內部的空氣室保證了良好的保暖性能。

- 和其它纖維混紡有好的控水性和吸濕性能。

- 具有生物可降解認證，環保素材。

- 完全達到 Oekotex® 無害紡織品認證及 FSC® / PEFC 森林管理認證要求。

GALAXY® - Y型纖維

德國專利特殊斷面結構，最大優點為增加導濕及吸收水汽之能力，

此結構可以比一般黏膠纖維或棉高出 30% 的吸濕能力。

經常使用於醫療衛生材料或不織布，亦可於紡紗混紡，織成針織或平織布，取其高導濕之特性，創造更舒適之穿著感受。

建議與疏水性纖維混紡，可增加高導濕、快乾之功效。適合用於醫療級不織布、運動衣著、牛仔布、工作服、寢具...等。

- 具有 Oekotex® Class 1無害紡織品認證及FSC®/ PEFC 森林管理認證。

- 具有美國 FDA 認證及歐盟藥典核可使用之材料。

- Y型纖維表面積更大，導濕速度快，具有更高的水份吸收率。

- 織物更蓬鬆。

- 生物可降解。

# Text boxes

異型斷面再生纖維素纖維 (Viscose)

GERMAN FIBRE TECHNOLOGY   德國製造 Kelheim Fibres

VILOFT®紗線斷面

圓型纖維

紗線斷面

新纖實業有限公司  New Fibers Textile Corporation

新北市247蘆洲區民族路31號13樓之10

Tel : + 886-2-8285 4501   Fax : + 886-2-8285 4247

e-mail : service@newfibers.com.tw  http://newfibers.com.tw